## Slide 1: 传统印染工艺与设计

## Slide 2: 第二章 传统印染工艺的常用材料与染色技术
2.1扎染工艺的材料
面料

## Slide 3
染料
植物染料是扎染制作常用的天然染料，植物染料色又称为草木染。在我国西南少数民族地区，把栀子或槐花等捣烂，再泡入染缸内制成染液，染制深浅不同的黄色。用茜草、椿树皮等染制红色。用板栗壳、野杜鹃，野山柳等染制黑色。其中蓝染是最普遍，常见的。
人工合成的化学染料，以其色彩的多样性和色牢度强以及可标准化、批量化生产的特点，在现代染色行业中发挥着重要的作用。

## Slide 5
1、直接染料
直接染料色谱齐全、色艳，染色程序简便，溶解于水即可配成染液，加温至沸腾，适于煮染棉、麻、丝、毛等天然动植物纤维，是制作扎染品的常用染料。但因直接染料的色牢度和耐日晒、耐水洗性能较差，常需要进行固色等然后处理。
方法：先将染料用水化开（染料与染物重量比：浅色1%左右，中色3%左右，重色5%左右），再按1:20左右的比例用水稀释，加入适量食盐，并加温至60度左右，然后将充分浸湿，挤净水分的染物浸入染液，一般继续加温至沸腾后改小火，再煮染10-30分钟（染物越大，染色时间越长）

## Slide 6
固色剂：是起到固色作用的一种制剂。由于染料性质和染色程序的不同，为使染色牢固，有些需要在染色完成，水洗后，进行固色处理。
方法：在染物染色、漂洗后进行固色处理。一般固色温度为50-60度，固色时间为10-15分钟，固色剂用量浅色1%-3%，中色3%-5%，重色5%-10%，固色液按面料重量计算。
也可用纯碱或食盐作为固色剂，用量纯碱为布料重量的1.5%，食盐为10%，使用时用水化开，加入染料中与染物一起煮染

## Slide 7
2、活性染料
又称反应性染料
方法：以约5%的染料用少量水化开，加入食盐约25%，搅匀化开后加入约20倍的水，加温至30度，放入织物搅动染色，浸泡约30分钟后加入固色剂纯碱，继续浸泡约30分钟后取出冲洗。用肥皂水或洗涤剂煮洗15分钟，之后冲水晾干
3.1.3其他材料
线：棉线、尼龙线
绳：麻绳、橡皮筋、金属丝、塑料绳
木板：木板、金属板、塑料板
保鲜膜、圆木棍、木条、竹条、剪刀、针、别针、硬币、石子，种子

## Slide 8
3.2扎染工艺的工具
3.2.1绘图工具
铅笔、绘图纸、拷贝纸、坐标纸、直尺、橡皮、画粉、青花液
3.2.2扎结工具
针、金属夹、竹夹、塑料夹、别针、锥子、顶针
3.2.3染色工具
染器、染料、加热炉、搅棒、橡胶手套
3.2.4拆线工具
镊子、剪刀
3.2.5其他工具
温度计、量水器、电熨斗

## Slide 9
2.2 蜡染艺术与织物

## Slide 10
蜡染织物的类型与特点
蜡染织物纤维的分类
通常，织物可分为自然纤维和化学纤维两类。凡是在自然界天然生长形成或通过栽培生长的纤维，如棉、麻、丝、毛等，称为自然纤维。凡是通过化学方法制造出来的纤维，称为化学纤维。化学纤维可分为人造纤维和合成纤维两类。前者，是用天然的纤维素物质如木材、竹子、刨花、棉绒等，或某些天然的物质如蛋白质、海藻酸等作为原料，经一系列化学处理纺成的纤维。后者，是用从石油、天然气、煤、石灰石等物质中提炼出来的化合物，通过系列的化学合成聚合成为高分子化合物，经纺丝、拉伸、定型为纤维。

## Slide 11
蜡染织物与蜡染艺术效果
蜡染织物与蜡染造型
一般是选择纱线紧密的、交织密度高的、精细的织物。如精细的棉、丝、麻等,适于制作精细的点线造型、精细图案造型、细膩肌理造型、变化丰富的色彩造型等,不适于制作冰裂纹及粗犷造型。纱线松稀的、交织密度低的、粗厚的织物,如粗糙的棉、麻、毛等, 适于制作粗阔的点线造型、粗犷图案造型、粗大肌理造型、变化简洁的色彩造型。在图案造型上,适于表现大的点、线、面,同时更适于表现出蜡与粗布形成的自然裂纹肌理。

## Slide 12
蜡染织物与蜡染色彩
在蜡染中，织物对蜡染色彩效果十分重要。织物太粗厚或密度太稀疏，那么， 绘蜡就会难以控制或只能凝结在织物的表面，染色也往往会造成色彩模糊不清、 视觉效果不佳。尤其是粗织物，更不利于形成精细微妙的色彩变化，色彩形态也难以控制。一般来说，蜡染织物越细密， 染色精度与色彩变化也就越好。细密织物，更适于表现细腻的色彩渐变、晕染、 叠色效果。当然，善于利用粗糙织物，来制作粗犷、奔放的色彩效果也是创造。

## Slide 13
蜡染织物与蜡染风格
蜡染用织物，大多是不同厚薄的棉织物。制作古朴风格的蜡染，可选用粗厚 的本色棉布。制作现代韵味的蜡染，可选用漂白布或单色棉布。纯麻织物，因支纱较粗，适于制作古朴风格的蜡染，但上蜡和染色的亲和力不如纯棉面料。真丝织物， 由于具有含蓄光泽、手感滑爽、精细柔润，适合制作华丽髙雅风格的蜡染作品。
棉织物蜡染——易于生成质朴、厚重的艺术风格。
丝织物蜡染——易于构成艳丽、髙雅的艺术风格。
毛织物——易于形成厚重、粗犷的艺术风格。
麻织物——易于造成纯朴、古拙的艺术风格。

## Slide 14
蜡染织物与蜡染应用
根据蜡染的创作目的来选择相应的织物。选择蜡染用的织物，其根据有两个方面，一是用于欣赏的蜡染艺术；一是用于实用的蜡染设计。一般而言，丝织物最适合于制作髙档的蜡染服装与家纺用品。对于生活用蜡染或艺术蜡染来说，棉麻织物也是选择面最宽的织物。原色棉布或麻布价格较便宜，适宜用作服装、床单、枕套、桌布、壁挂这一类物品。 做流行蜡染衣物，可用纯丝，有时可用上等棉布；做挂帘、桌布等，可选用精织的生丝、上等亚麻布、细麻布、棉或苎麻布等。

## Slide 15
蜡染染料的类型特点

## Slide 16
（1）自然染料
自然染料，有植物、动物、矿物染料三大类。其中植物染料使用最多也最广泛。自然染料的染色，大部分色牢度不髙，染色过程繁复且时间长，大批量生产价格昂贵，迄今用于染色者，仅有数种植物及矿物染料而已，自然染料已趋于被淘汰边缘。但是，自然染料与人工染料相比，具有很多独特的优点，如制作过程中污染小，人们使用自然染料染成的蜡染，不仅对人的皮肤没有副作用， 而且还具有保健的功效。如今，还有许多植物性染料由于取材方便，染价便宜， 仍然保留于我国民间染色工艺中。
1）植物染料
我国植物染料资源极为丰富，特別是西南少数民族地区，民间染色的素材极为丰富。在云南大理周城乡，至今还保留着古老的制作靛蓝的技艺，方法是每年3-4月份播种，9月份以后收割，将收割的蓝草放入大木桶中，加水浸泡，气温高时一周左右，气温低时则需半个月左右。这时蓝草中的颜色就发酵、浸泡出来，把茎叶捞出加入石灰，直径为2米、高为1.5米 的木桶，需加2.5公斤左右石灰。接着用打靛机子抨击水面，促使水和靛蓝分离， 然后放掉上面的水，沉淀在下面的便是膏状土靛。

## Slide 17
2）矿物染料
用矿物染料进行织物染色，称为“石染”。它的最大优点是色彩艳而不俗， 色泽经久不变，最大缺点是制作困难、价格高。如今，主要用于高档产品和装饰品的型印、手绘染色。赭石、石青、石绿等，是最常用的矿物染料。 由于矿物性物质一般不易溶于水，因而在织物染色上很少采用。

## Slide 18
3）动物染料
在我国历史上，有用动物血进行染色的记载，但近代已基本不再使用。动物染料中，有一种胭脂（cochineal）,也称脂红。这是产于墨西哥和澳大利亚的一种虫。因其含有红色素，故在古代欧洲多用以染羊毛。
紫铆，是一种胶蛤科的寄生动物，在树上分泌出来的含有胶质的物质，呈固体状。紫铆的使用可分为两部分。一是色素，呈红色， 是很好的红色染料。用明矾作媒染剂，可得到纯正的红紫色。 还有是分离出来的胶质，此种胶是现代工业常用的原料。
麒麟竭作为红色染料，并不是像植物色那样用沸煮 或浸泡的办法。它不溶于水，必须经过研磨成细粉，加适量水后才能绘染着色， 因其内含胶质，因此无须添加黏合剂。

## Slide 19
蜡染艺术与蜡材
醋染蜡材的类型与特点
蜂蜡,属动物性蜡,也称蜜蜡、黄蜡,主要为豆蔻酸醋醇酯和蜡酸的混合物。蜂蜡系工蜂腹部蜡腺的分泌物,是采集蜂巢提炼而成。在所有蜡材中,蜂蜡是最纯浄的一种,也是传统蜡染中常用的。蜂蜡熔点较高,熔点为62-66℃。蜂蜡有黄白两种,以黄色为主,也有少量白色。蜂蜡特点与石蜡相反，柔性高、韧性大、不易碎裂，易于渗透、黏着于织物上。因此，其防染力极强，如果不经意揉搓，染料是不会渗透到织物里的。染色时， 蜂蜡不易龟裂，故所出裂纹较细。常用它描画纤细线条、精致图案的蜡染品。因为有的蜡染并不需要蜡的肌理纹，所以，蜂蜡多用于细线表现或不需要裂纹的地方。不过，大面积单独使用蜂蜡，会使图案过于呆板。另外蜂蜡不容易脱蜡，蜂蜡较石蜡贵。

## Slide 20
石蜡，是一种矿物性的合成化合物，是从石油中提炼制成的白色半透明固体。石蜡质地坚硬，它的熔点、黏着力低，易龟裂，易脱蜡，其松脆易碎的特性使这种蜡能形成更多的蜡纹。所出裂纹较粗，是制作粗犷蜡染裂纹的理想材料。石蜡熔点可分成48 ~ 58℃若干等级，以熔点高者为佳。石蜡在国内易于购买， 化工商店都有出售，且价格很低。如果临时用一点蜡，也可用普通蜡烛代替。

## Slide 21
混合蜡，是根据需要而将上述不同性质的蜡材调混而成的蜡。在实际应用中， 混合蜡的使用尤为普遍。混合蜡一般是用60%的石蜡和40%的蜂蜡，再加少许松香调配而成。

## Slide 22
5.4 蜡染艺术与工具
5.4.1 蜡染工具的类型与特点
1 熔蜡工具

## Slide 23
2.绘蜡工具
(1) 铜蜡刀
铜蜡刀, 是我国云贵地区使用的最主要的绘蜡工具,非常适合绘制均匀的点和线条。用铜蜡刀画出的图案精工细作,明确有力,但要熟练掌握铜蜡刀的使用技巧并不容易,需要较长时间地练习。铜蜡刀的不足之处是,每次蘸蜡液不多,画长线比较困难,反复蘸蜡液制作速度较慢,另外画蜡时也容易滴蜡。

## Slide 24
(2)铜壶笔
铜壶笔(tiant of copper or canting), 是流行于东南亚马来西亚群岛的、人们最爱使用的画蜡工具。史料表明.这是印尼爪哇人在15世纪前后发明的一种比较先进的绘蜡工具。 目前,这种工具已在世界许多国家被广泛采用, 因为铜壶笔在描绘细线、直曲线、小圆点方面, 是最方便、最完美的工具。使蜡染驰名于世的小国点,只有用这铜壶笔才能画得最完美。

## Slide 25
(3)毛笔与排笔
选用蜡染毛笔与排笔时,有其具体要求。一是笔毛在45-70℃温度的热蜡中不卷毛又能够绘蜡;二是笔毛要硬挺,因为含有蜡液的硬挺笔宜于表現图案,能够使蜡液渗入织物。笔锋要长,可含较多蜡液,否则含蜡少,一笔所画的线条未完就没有蜡液了。可供选用的毛笔与排笔很多,如毛笔、油画笔、底纹笔、油漆刷等。毛笔中用小牛毛做的笔最佳,硬性狼毫笔也好,羊毫笔太软且不经用。毛笔工具适合画较细小的图案。即较小面积、细线条、小点均可使用毛笔描绘。排刷工具,适合画较大的图案或大写意作品,较抽象作品.可用排刷蘸蜡液，直接刷在布上。

## Slide 26
(4)印蜡模版
这种方法不用蜡刀、铜壶笔或毛笔等来进行绘蜡,而是用特制的帶有图案的印章工具, 蘸热蜡液印出图案。再进行染色、除蜡,最终形成蜡染。这种印蜡模版工具,是一种固定图案的蜡染技术,适合制作四方连续的面料。采用印蜡模版,可以使蜡染产量增加、速度快、省时省力,可以批量化与标准化生产,而且蜡染图案纹理清晰, 富丽凝重。缺点是图案变化少，可以采用风格相同但图案不同的印模,按照一定的排列进行组合变化，使国案丰富起来。或先用印模印出图案,再用笔刷或铜壶笔画出一些手绘的图案,同样会省时省力、效果突出。

## Slide 27
(5)刷蜡型版
利用厚纸板或型纸,以刻纸方式将图案部分镂空,或保留图案部分而将非图案部分镂空,刷上一遍桐油,使花版坚硬、不吸蜡。然后特其平铺于织物上, 再涂印以蜡液,这称为型版印蜡法。刷蜡方法是，把花版放在所需显花的布料上, 用油漆刷或底纹笔蘸上蜡液后,在花版上刷蜡（蜡液不应蘸得太多,防止蜡液往外渗透)。染色后便可产生花纹。如果希望花纹是深色,底数为浅色,就按底纹部分的花型刻花版。

## Slide 28
（6）卡拉姆卡利笔
卡拉姆卡利笔（kalamkari pen）,是南印度人最常用的蜡染工具。这种笔 制作简便，在家中即可以制作。这种笔看上去显得很粗糙，但其性能却是非同一般。

## Slide 29
3.除蜡工具
蒸锅,是常见除蜡工具。将染完色织物,放入锅中水煮,这是民间除蜡的方法之一。水煮,是民间蜡染最常用的方法。锅蒸,则是家庭手工蜡染的方法。这些都需要一个大小适度的金属蒸锅。一般来说,平底锅容积要大一些，并且可以充分搅拌,这样才能很快地脱掉上面的蜡。
熨斗与报纸,也是最简便的除蜡工具, 尤其对家庭制作蜡染来说更为便利。当我们将蜡染绘染完成后,可把蜡染织物放在两张报纸之间，用熨斗熨烫织物,熨烫过程中使蜡熔化在报纸上, 这样一遍遍地用报纸熨烫, 便可去除织物上的蜡。

## Slide 30
4.固色工具
采用熨斗和报纸熨烫除蜡完成后, 织物上染的色彩还没有固色于织物上, 因此,还需要进行高温水蒸来固色,这样就需要一个蒸布器。简易的方法是采用蒸笼、蒸锅等来蒸小块染物,每次固色约50分钟。织物较大时，须用专业大型蒸箱。